Choceń, dn. 28.07.2009 r.






Dot.: ZP-341-8/09 – „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Czerniewicach, Gmina Choceń”.









Wszyscy Oferenci

W związku ze złożonym pytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póz. zm.) wyjaśniamy, co następuje:
Treść pytania:

Czy Zamawiający dopuści do montażu na zadanie jak wyżej nawierzchnię poliuretanową natryskową o niżej wymienionych parametrach:

	Poz.
	Określenie parametru, jednostka
	Minimalna wartość wymagana

	1.
	Wytrzymałość na rozciąganie (MPa)
	≥0,70

	2.
	Wydłużenie względne przy rozciąganiu (%)
	53±5

	3.
	Wytrzymałość na rozdzieranie (N)
	≥100

	4.
	Ścieralność (mm)
	≤0,09

	5.
	Twardość według metody Shre’a.A  (Sh.A)
	65±5

	6.
	Przyczepność do podkładu: (MPa)
- betonowego 

- asfaltobetonowego

-CONIPUR ET (z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU)
	≥0,6

≥ 0,5

≥ 0,5



	7.
	Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:
- w stanie suchym

- w stanie mokrym
	≥0,35

≥0,30

	8.
	Odporność na uderzenie:
-powierzchnia odcisku kulki (mm2)

-stan powierzchni po badaniu
	500±50

bez zmian

	9.
	Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona:
- przyrostem masy (%)

- zmianą wyglądu zewnętrznego 
	≤0,70

bez zmian

	10.
	Wygląd zewnętrzny nawierzchni
	Nawierzchnia o jednorodnej strukturze i barwie, mieszanina granulatu EPDM i spoiwa  PU

	11.
	Mrozoodporność oceniona:

-przyrostem masy (%)

-zmianą wyglądu zewnętrznego 
	≤0,80

bez zmian

	12.
	Odporność na starzenie w warunkach sztucznych, oceniona zmianą barwy po naświetleniu (nr skali szarej)
	5
(bez zmian)

	13.
	Masa powierzchniowa nawierzchni (kg/m2)
	9,70±0,3


Zamawiający w projekcie budowlanym opisał za pomocą parametrów technicznych nawierzchnię poliuretanową natryskową produkowaną przez firmę BSG. Jest to bardzo rygorystyczne opisanie przedmiotu zamówienia, ograniczające w znacznym stopniu możliwość złożenia przez Oferentów ważnych ofert.

Określenie parametrów nawierzchni poliuretanowej w następujący sposób 

- wytrzymałość na rozciąganie (MPa) minimum 0,70

-wydłużenie względne przy zerwaniu (%) minimum 120

-wytrzymałość na rozdzieranie (N) minimum 100

-skurcz liniowy (%) maksimum 0,1

-nasiąkliwość wodą – max 7%

-współczynnik tarcia kinetycznego i na sucho min. 0,35; po zwilgoceniu minimum 0,30

automatycznie eliminuje wiele doskonałych produktów i stawia na uprzywilejowanej pozycji firmę, która montuje ww. nawierzchnię.
Prośba o dopuszczenie opisywanej przez nas nawierzchni jest w pełni zasadna, ponieważ proponowana nawierzchnia spełnia oczekiwania Zamawiającego pod każdym względem tj. technologii montażu, jakości, trwałości, okresu gwarancji.

Posiada wszystkie dokumenty wymagane prawem i wyszczególnione w SIWZ i SST. Jest montowana na obiektach certyfikowanych przez IAAF i PZLA i jest to dodatkowe potwierdzenie jej wysokich parametrów technicznych.

Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni o parametrach podanych  przez Pytającego.
